Energear Limslip 90

Автомобильное трансмиссионное масло

для самоблокирующихся дифференциалов

Применение

Масло Energear Limslip 90 разработано для осей и самоблокирующихся дифференциалов легковых и грузовых автомобилей, которые требуют ограничения проскальзывания многодисковых муфт для контроля распределения мощности в узле. Масло сочетает в себе противозадирные и гипоидные свойства с определенными фрикционными характеристиками, что позволяет устранить износ и скрежет в узлах при тяжелых условиях эксплуатации.

Основные преимущества

•	Очень хорошая защита от износа даже в условиях тяжелых нагрузок;

•	Сохранение фрикционных характеристик в течение длительного времени;

•	Рациональные вязкостно-температурные свойства и текучесть при низких температурах;

•	Совместимость со всеми применяемыми материалами уплотнений.

Спецификации

Масло Energear Limslip 90 отвечает требованиям спецификаций API GL-5, а также одобрено к применению фирмами ZF по спецификации TE-ML 05C, 12C и 16E.

Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукт не должен храниться при температурах выше 60oC, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

Охрана здоровья, безопасность и окружающая среда

Сведения по охране здоровья, технике безопасности и охране окружающей среды содержатся в информационном листке по безопасности применения материалов. В нем подробно описаны потенциальные опасности, даны предостережения и указаны меры по оказанию первой помощи, а также содержится информация по воздействию на окружающую среду и способам удаления отработавших продуктов.

Фирма British Petroleum Company p.l.c. или ее дочерние предприятия снимают с себя ответственность, если продукт применяется с нарушением указанных инструкций и предостережений  или используется не по прямому назначению. Прежде, чем применять продукт не по прямому назначению потребителю следует получить консультацию в местном офисе BP.

Energear Limslip 90

Автомобильное трансмиссионное масло

для самоблокирующихся дифференциалов

Типичные характеристики

|  | Методы испытаний | Единица измерения | Класс: |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Плотность при 15oC | ISO 3675 ASTM D 1298 | кг/м3 |  | 910 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура вспышки в открытом тигле | ISO 2592 ASTM D92 | oC |  | 212 |
| Кинематическая вязкость при 40oC 100oC | ISO 3104 ASTM D445 | мм2/с |  | 175 15.8 |
| Индекс вязкости | ISO 2909 ASTM D2270 | - |  | 95 |
| Температура застывания | ISO 3016 ASTM D97 | oC |  | -21 |
| Содержание: фосфора серы | ICP | % мас. |  | 0.22 2.5 |

Вышеуказанные данные являются типичными для продукта, полученного в условиях нормальных производственных допусков, и не представляют собой технические условия.

Этот листок технических данных (TDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Никаких гарантий или репрезентативности, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты  данных или информации, содержащейся в данной публикации, фирма не выдает.

Потребитель обязан оценить и безопасно использовать продукты в пределах рекомендаций, содержащихся в листке технических данных, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Никакие положения, содержащиеся в данной публикации, не должны истолковываться как разрешение, рекомендация или предоставление права на подачу патентной заявки на изобретение, в явной или подразумеваемой форме, без приобретения законной лицензии.

Продавец не несет ответственность за убытки и потери, понесенные Покупателем в результате опасности или риска, указанных в информационном листке, и связанных с соответствующими нефтепродуктами, (при условии, что этот отказ от ответственности не нарушает законных прав Покупателя соответствующих нефтепродуктов).