Energol HLP-HM

Высокоэффективные гидравлические масла

Описание

Семейство минеральных гидравлических масел, соответствующих международной классификации ISO  HM, с широким диапазоном классов вязкости.  Для снижения коррозии, окисления, вспениваемости и износа механизмов свойства базовых масел селективной очистки усилены пакетом присадок.

Применение

Масла Energol HLP-HM разработаны для высоконагруженных гидравлических систем, для которых необходимы масла с высокими противоизносными свойствами. По фильтруемости отвечают требованиям почти всех гидравлических систем, работоспособны с фильтрами от 6 мкм. Они также пригодны для других целей, где требуются масла с высокой окислительной стабильностью и смазочной способностью, например для легко нагруженных шестеренчатых передач вариаторов или  для смазки подшипников.

Масла Energol HLP-HM полностью совместимы с  материалами, обычно используемыми в изготовлении подвижных и неподвижных уплотнений, например с:

•	нитрилбутилом (PERBUNAN* или BUNA N*)

•	фторсодержащими материалами (VITON*/TEFLON*)

•	перфторированными материалами (KABREZ*)

•	полиуретаном (ADIPRENE*)

•	полиэфиром (HYTREL*)

* - торговые марки

Масла Energol HLP-HM отвечают требованиям стандартов и спецификациям многих основных изготовителей техники:

•	DIN 51 524/2 "Hydraulic Oils Type HLP";

•	ISO 6743/4(NFE 48-603, 60-203) "Hydraulic Oil Type HM";

•	Hagglunds-Denison HF-0, HF-2

•	Vickers (промышленное оборудование)  соответствует требованиям  I-286-S (насос 35 V.Q.25);

•	Rexnord-Racine (крыльчатые насосы);

•	Mannesmann Rexroth Hydromatik (поршневые насосы);

•	Sigma-Rexroth (шестеренчатые насосы);

•	Cincinnati Milacron (p.68-69-70)

•	US Steel 136

Основные преимущества

•	Высокая степень защиты оборудования

•	Отличные противоизносные свойства, стойкость к окислению и термическая стабильность

•	Превосходные деаэроционные свойства

•	Совместимость с другими минеральными маслами

•	Хорошая фильтруемость

Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не должны храниться при температуре выше 60oC, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

Охрана здоровья, безопасность и окружающая среда

Сведения по охране здоровья, технике безопасности и охране окружающей среды содержится в информационном листке по безопасности применения материалов. В нем подробно описаны потенциальные опасности, даны предостережения и указаны меры по оказанию первой помощи, а также содержится информация по воздействию на окружающую среду и способам удаления отработавших продуктов.

Фирма British Petroleum Company p.l.c. или ее дочерние предприятия снимают с себя ответственность, если продукт применяется с нарушением указанных инструкций и предостережений  или используется не по прямому назначению. Прежде, чем применять продукт не по прямому назначению потребителю следует получить консультацию в местном офисе BP.

Energol HLP-HM

# Высокоэффективные гидравлические масла

## Типичные характеристики

|  | Методы испытаний | Единица измерения | Классы ISO |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | 10 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Плотность при 15oC | ISO 3675 ASTM D 1298 | кг/м3 | 861 | 875 | 876 | 879 | 882 | 886 | 890 | 893 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура вспышки в открытом тигле | ISO 2592 ASTM D92 | oC | 162 | 192 | 216 | 225 | 240 | 246 | 260 | 270 |
| Кинематическая вязкость при 40oC 100oC | ISO 3104 ASTM D445 | мм2/с | 11 2,60 | 22 4.21 | 32 5.4 | 46 6.76 | 68 8.7 | 100 11.4 | 150 14.8 | 220 19.6 |
| Индекс вязкости | ISO 2909 ASTM D2270 | - | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Температура застывания | ISO 3016 ASTM D97 | oC | -45 | -30 | -30 | -24 | -24 | -24 | -24 | -24 |
| Вспениваемость / стабильность: метод I: 24oC метод II: 93oC метод III: 24 после 93oC | ASTM D892 | мл | 10/0 50/0660/0 | 5/0 20/0 5/0 | 5/0 20/0 5/0 | 10/0 30/0 10/0 | 10/0 30/0 10/0 | 20/0 30/0 10/0 | 20/0 30/0 10/0 | 20/0 30/0 10/0 |
| Цвет | ISO 2049 ASTM D1500 |  | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | L2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Антикоррозионные- противоржавейные свойства(B) | ISO 7210 ASTM D665 | - | выдер- живает | выдер- живает | выдер- живает | выдер- живает | выдер- живает | выдер- живает | выдер- живает | выдер- живает |
| Коррозия меди 3 ч / 100oC | ISO 2160 ASTM D130 | - | 1b | 1b | 1b | 1b | 1b | 1b | 1b | 1b |
| Кислотное число | ASTM D974 | мгКОН/г | 0.7 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| Индекс совместимости с уплотнениями, 24 ч при 100oC | IP 278 | - | - | 16 | 15 | 13 | 10 | 7 | 7 | 7 |
| Испытания на шестеренчатом стенде FZG (A/8.3/90oC) | IP 334 DIN 51354 | стадия предельной нагрузки | - | - | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |

Вышеуказанные данные являются типичными для продукта, полученного в условиях нормальных производственных допусков, и не представляют собой технические условия.

Этот листок технических данных (TDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Никаких гарантий или репрезентативности, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты  данных или информации, содержащейся в данной публикации, фирма не выдает.

Потребитель обязан оценить и безопасно использовать продукты в пределах рекомендаций, содержащихся в листке технических данных, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Никакие положения, содержащиеся в данной публикации, не должны истолковываться как разрешение, рекомендация или предоставление права на подачу патентной заявки на изобретение, в явной или подразумеваемой форме, без приобретения законной лицензии.

Продавец не несет ответственность за убытки и потери, понесенные Покупателем в результате опасности или риска, указанных в информационном листке, и связанных с соответствующими нефтепродуктами, (при условии, что этот отказ от ответственности не нарушает законных прав Покупателя соответствующих нефтепродуктов).