## Energol GR-XP

# Редукторные масла экстра-класса

Описание

Семейство редукторных масел с высокими эксплуатационными свойствами. Не содержат свинца. Обладают превосходными противозадирными свойствами, термической стабильностью и высокой несущей способностью. Композиция обеспечивает отличную защиту от коррозии, противопенные свойства, деэмульгируемость и стойкость к окислению. Очень хорошие вязкостные характеристики обеспечивают невысокий стартовый крутящий момент при холодных условиях. Присадки совместимы с цветными и черными металлами, используемыми в промышленных редукторах. Противозадирные свойства придаются присадками, содержащими серу и фосфор.

Применение

Масла предназначены для циркуляционной смазки или смазки погружением в масляную ванну цилиндрических, геликоидальных или червячных передач. С вопросами о совместимости следует обращаться в местное представительство компании ВР.

Масла Energol GR-XP отвечают требованиям DIN 51 517 часть 3, AGMA 250.04 и US Steel 224.

Они одобрены к применению фирмами:

- David Brown Industries Ltd

- PIV

- Sew Usocome

Температура масла не должна превышать 120оС. Во всех системах, оборудованных электрическими подогревателями для ускорения прогрева масла, следует избегать высоких скоростей нагрева. Тепловые потоки, превышающие 15кВт/м2(9,5 Вт/дюйм2) могут вызывать выпадение присадок, что отрицательно скажется на смазывающей способности.

Основные преимущества

- Не требующая внимания и ухода работа в стандартные межремонтные сроки даже при повышенных температурах и тяжелых условиях

- Максимальная защита оборудования  от коррозии и износа

Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не должны храниться при температурах выше 60oC, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

Охрана здоровья, безопасность и окружающая среда

Сведения по охране здоровья, технике безопасности и охране окружающей среды содержатся в информационном листке по безопасности применения материалов. В нем подробно описаны потенциальные опасности, даны предостережения и указаны меры по оказанию первой помощи, а также содержится информация по воздействию на окружающую среду и способам удаления отработавших продуктов.

Фирма British Petroleum Company p.l.c. или ее дочерние предприятия снимают с себя ответственность, если продукт применяется с нарушением указанных инструкций и предостережений  или используется не по прямому назначению. Прежде, чем применять продукт не по прямому назначению потребителю следует получить консультацию в местном офисе BP.

Energol GR-XP

# Редукторные масла экстра-класса

### Типичные характеристики

|  | Методы испытаний | Единица измерения | Классы ISO |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Плотность при 15oC | ISO 3675 ASTM D 1298 | кг/м3 | 879 | 888 | 901 | 904 | 907 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура вспышки в открытом тигле | ISO 2592 ASTM D92 | oC | 225 | 224 | 224 | 238 | 241 |
| Кинематическая вязкость при 40oC при 100oC | ISO 3104 ASTM D445 | мм2/с | 46 6.76 | 68 8.7 | 100 11.4 | 150 14.5 | 220 18.7 |
| Индекс вязкости | ISO 2909 ASTM D2270 | - | 100 | 100 | 95 | 95 | 95 |
| Температура застывания | ISO 3016 ASTM D97 | oC | -30 | -24 | -24 | -24 | -21 |
| Цвет | ISO 2049 ASTM D1500 |  | <3.5 | <3.5 | <4.0 | <4.5 | <4.5 |
| Коррозия - защита от ржавления (В) | ISO 7210 ASTM D665 | - | выдер-живает | выдер-живает | выдер-живает | выдер-живает | выдер-живает |
| Сульфатная зольность | ASTM D874 | %масс. | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| Вспениваемость / стабильность: метод I: 24oC метод II: 93.5oC метод III: 24 после 93.5oC | ASTM D892 | мл | 60/0 60/0 60/0 | - - - | - - - | - - - | 5/0 5/0 5/0 |
| Испытание на четырехшариковой машине трения по оценке противозадирных свойств | IP239 | кг | 220 | 220 | 230 | 230 | 240 |
| Нагрузка на машине Timken | IP240 | фунт | 60-70 | 60-70 | 60-70 | 60-70 | 60-70 |
| Испытания на шестеренчатом стенде FZG (A/16.6/110oC) | IP 334 DIN 51354 | стадия нагрузки поврежде-ния | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 |

Вышеуказанные данные являются типичными для продукта, полученного в условиях нормальных производственных допусков, и не представляют собой технические условия.

Этот листок технических данных (TDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Никаких гарантий или репрезентативности, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты  данных или информации, содержащейся в данной публикации, фирма не выдает.

Потребитель обязан оценить и безопасно использовать продукты в пределах рекомендаций, содержащихся в листке технических данных, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Никакие положения, содержащиеся в данной публикации, не должны истолковываться как разрешение, рекомендация или предоставление права на подачу патентной заявки на изобретение, в явной или подразумеваемой форме, без приобретения законной лицензии. Продавец не несет ответственность за убытки и потери, понесенные Покупателем в результате опасности или риска, указанных в информационном листке, и связанных с соответствующими нефтепродуктами, (при условии, что этот отказ от ответственности не нарушает законных прав Покупателя соответствующих нефтепродуктов).

Energol GR-XP

# Редукторные масла экстра-класса

### Типичные характеристики

|  | Методы испытаний | Единица измерения | Классы ISO |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | 320 | 460 | 680 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Плотность при 15oC | ISO 3675 ASTM D 1298 | кг/м3 | 912 | 919 | 926 | 940 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура вспышки в открытом тигле | ISO 2592 ASTM D92 | oC | 243 | 243 | 246 | 240 |
| Кинематическая вязкость при 40oC при 100oC | ISO 3104 ASTM D445 | мм2/с | 320 25 | 425 27.2 | 630 34.4 | 950 43 |
| Индекс вязкости | ISO 2909 ASTM D2270 | - | 95 | 88 | 85 | 82 |
| Температура застывания | ISO 3016 ASTM D97 | oC | -15 | -9 | -9 | -3 |
| Цвет | ISO 2049 ASTM D1500 |  | <5.0 | 5.0 | 5.0 | >8.0 |
| Коррозия - защита от ржавления (В) | ISO 7210 ASTM D665 | - | выдер-живает | выдер-живает | выдер-живает | выдер-живает |
| Сульфатная зольность | ASTM D874 | %масс. | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| Вспениваемость / стабильность: метод I: 24oC метод II: 93.5oC метод III: 24 после 93.5oC | ASTM D892 | мл | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Испытание на четырехшариковой машине трения по оценке противозадирных свойств | IP239 | кг | 240 | 250 | 260 | 260 |
| Нагрузка на машине Timken | IP240 | фунт | 60-70 | 60-70 | 60-70 | 60-70 |
| Испытания на шестеренчатом стенде FZG (A/16.6/110oC) | IP 334 DIN 51354 | стадия нагрузки повреждения | >12 | >12 | >12 | >12 |

Вышеуказанные данные являются типичными для продукта, полученного в условиях нормальных производственных допусков, и не представляют собой технические условия.

Этот листок технических данных (TDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Никаких гарантий или репрезентативности, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты  данных или информации, содержащейся в данной публикации, фирма не выдает.

Потребитель обязан оценить и безопасно использовать продукты в пределах рекомендаций, содержащихся в листке технических данных, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Никакие положения, содержащиеся в данной публикации, не должны истолковываться как разрешение, рекомендация или предоставление права на подачу патентной заявки на изобретение, в явной или подразумеваемой форме, без приобретения законной лицензии. Продавец не несет ответственность за убытки и потери, понесенные Покупателем в результате опасности или риска, указанных в информационном листке, и связанных с соответствующими нефтепродуктами, (при условии, что этот отказ от ответственности не нарушает законных прав Покупателя соответствующих нефтепродуктов).