Energrease LS-EP

Многоцелевые литиевые пластичные смазки,

стойкие к экстремальным давлениям

Описание

Высококачественные литиевые смазки Energrease LS-EP на основе высокоочищенных масел. Содержат противоизносные присадки, ингибиторы окисления и коррозии, которые обеспечивают продолжительный срок службы смазки и высокую степень защиты металических поверхностей. Эти смазки - многоцелевые и водостойкие .

Применение

Смазки Energrease LS-EP  предназначены для использования в подшипниках скольжения и качения всех типов оборудования, включая электромоторы, станки, оборудование для текстильной, бумажной, пластмассовой и деревообрабатывающей промышленности, а также строительное оборудование. Рекомендуются к применению там, где поверхности подвергаются тяжелым или ударным нагрузкам. Диапазон рабочих температур от -25oC до +140oC. Смазки Energrease LS-EP отвечают требованиям British Timken  к смазкам для сталепрокатного производства.

Основные преимущества

•	Пригодны в условиях высоких нагрузок

•	Многоцелевого назначения

•	Длительный срок службы

•	Стойкость к вымыванию водой

•	Хорошая прокачиваемость

•	Хорошая стабильность к сдвигу и вибрационная стойкость

Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. Следует избегать воздействий экстремальных климатических условий, загрязниений и запыления.

Охрана здоровья, безопасность и окружающая среда

Сведения по охране здоровья, технике безопасности и охране окружающей среды содержится в информационном листке по безопасности применения материалов. В нем подробно описаны потенциальные опасности, даны предостережения и указаны меры по оказанию первой помощи, а также содержится информация по воздействию на окружающую среду и способам удаления отработавших продуктов.

Фирма British Petroleum Company p.l.c. или ее дочерние предприятия снимают с себя ответственность, если продукт применяется с нарушением указанных инструкций и предостережений  или используется не по прямому назначению. Прежде, чем применять продукт не по прямому назначению потребителю следует получить консультацию в местном офисе BP.

Energrease LS-EP

Многоцелевые литиевые пластичные смазки,

стойкие к экстремальным давлениям

Типичные характеристики

|  | Методы испытаний | Единица измерения | Типичные параметры |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Тип загустителя |  |  | Li мыло | Li мыло |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Класс NLGI | ISO 2137 ASTM D 217 |  | 1 | 2 |
| Структура | - | - | гладкая | гладкая |
| Цвет | - | - | коричневый | коричневый |
| Температура каплепадения | ASTM D566 | oC | 190 | 195 |
| Вязкость базового масла при 40oC | ISO 3105 ASTM D446 | мм2/с | 180 | 180 |
| Пенетрация, 25оС/60 циклов | ISO 2137 ASTM D217 | 0.1 мм | 310...340 | 265...295 |
| Стабильность, 60/105 циклов | SO 2137 ASTM D217 | 0.1 мм | - | +35 |
| Разделение с маслом, 168 ч/40oC | IP 121 DIN 51817 | % мас. | 8 | 3 |
| Противоржавейные свойства (Emcor) | IP 220 DIN 51802 | - | 0/0 | 0/0 |
| Коррозия меди, 24 ч/120oC | DIN 51811 ASTM D1261 | - | 1 | 1 |
| Окислительная стабильность, 100 ч/100oC | DIN 51808 ASTM D942 | бар | 0.2 | 0.2 |
| Стойкость к воде | DIN 51807/1 | - | 1 | 1 |
| Стенд SKF-R2F, условия испытаний: "B", 140oC | DIN 51806 | - | выдержи- вает | выдержи- вает |
| Давление, при котором течет при -25oC | DIN 51805 | мбар | 1000 | 1200 |
| Испытания на машине трения Timken OK: -нагрузка -износ | ASTM D2509 | ф мг | 45 3 | 45 2 |
| Классификация по DIN | DIN 51502/ DIN 51826 | - | KP1K | KP2K |

Вышеуказанные данные являются типичными для продукта, полученного в условиях нормальных производственных допусков, и не представляют собой технические условия.

Этот листок технических данных (TDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Никаких гарантий или репрезентативности, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты  данных или информации, содержащейся в данной публикации, фирма не выдает.

Потребитель обязан оценить и безопасно использовать продукты в пределах рекомендаций, содержащихся в листке технических данных, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Никакие положения, содержащиеся в данной публикации, не должны истолковываться как разрешение, рекомендация или предоставление права на подачу патентной заявки на изобретение, в явной или подразумеваемой форме, без приобретения законной лицензии.

Продавец не несет ответственность за убытки и потери, понесенные Покупателем в результате опасности или риска, указанных в информационном листке, и связанных с соответствующими нефтепродуктами, (при условии, что этот отказ от ответственности не нарушает законных прав Покупателя соответствующих нефтепродуктов).