Energrease LS

# Литиевые пластичные смазки

Описание

Energrease LS - литиевые смазки, включающие в свой состав высокоочищенные масла. Они содержат ингибиторы окисления и коррозии, которые обеспечивают продолжительный срок службы смазки и высокую степень защиты металических поверхностей. Эти смазки обладают высокой влагостойкостью.

Применение

Смазки Energrease LS главным образом предназначены для использования в подшипниках скольжения и качения всех типов оборудования при нормальных нагрузочных режимах в диапазоне температур от -25oC до +130oC. Energrease LS 3 пригодна для использования в жестких условиях вибрации. Energrease LS 0 может использоваться в централизованных системах смазки, а также для смазки зубчатых передач.

Основные преимущества

•	Длительный срок службы.

•	Влагостойкость

•	Хорошая прокачиваемость

•	Вибрационная стойкость

Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. Следует избегать воздействий экстремальных климатических условий, загрязниений и запыления.

Охрана здоровья, безопасность и окружающая среда

Сведения по охране здоровья, технике безопасности и охране окружающей среды содержатся в информационном листке по безопасности применения материалов. В нем подробно описаны потенциальные опасности, даны предостережения и указаны меры по оказанию первой помощи, а также содержится информация по воздействию на окружающую среду и способам удаления отработавших продуктов.

Фирма British Petroleum Company p.l.c. или ее дочерние предприятия снимают с себя ответственность, если продукт применяется с нарушением указанных инструкций и предостережений  или используется не по прямому назначению. Прежде, чем применять продукт не по прямому назначению потребителю следует получить консультацию в местном офисе BP.

Energrease LS

## Литиевые пластичные смазки

### Типичные характеристики

|  | Методы испытаний | Единица измерения | Классы |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | 0 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Тип загустителя | - | - | Li мыло | Li мыло | Li мыло |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Класс NLGI | ISO 2137 ASTM D 217 |  | 0 | 2 | 3 |
| Структура | - | - | гладкая | гладкая | гладкая |
| Цвет | - | - | светло- коричневый | светло- коричневый | светло- коричневый |
| Температура каплепадения | ASTM D566 | oC | 170 | 195 | 195 |
| Вязкость базового масла при 40oC | ISO 3105 ASTM D446 | мм2/с | 100 | 110 | 110 |
| Пенетрация, 25оС/60 циклов | ISO 2137 ASTM D217 | 0.1 мм | 355...385 | 265...295 | 220...250 |
| Стабильность, 60/105 циклов | SO 2137 ASTM D217 | 0.1 мм | +30 | +40 | +45 |
| Разделение с маслом, 168 ч/40oC | IP 121 DIN 51817 | % мас. | <10* | 3 | 1 |
| Противоржавейные свойства (Emcor) | IP 220 DIN 51802 | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Коррозия меди, 24 ч/120oC | DIN 51811 ASTM D1261 | - | 1-120 | 1-120 | 1-120 |
| Окислительная стабильность, 100 ч/100oC | DIN 51808 ASTM D942 | бар | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Стойкость к воде, стенд SKF-R2F, условия испытаний: "B", 130oC | DIN 51807/1 DIN 51806 | - - | 1-90 - | 1-90 выдержи- вает | 1-90 выдержи- вает |
| Давление, при котором течет при -20oC | DIN 51805 | мбар | 700 | 1000 | 1400 |
| Классификация по DIN | DIN 51502/ DIN 51826 |  |  | K2K-20 | K3K-25 |
|  |  |  | * без веса |  |  |

Вышеуказанные данные являются типичными для продукта, полученного в условиях нормальных производственных допусков, и не представляют собой технические условия.

Этот листок технических данных (TDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Никаких гарантий или репрезентативности, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты  данных или информации, содержащейся в данной публикации, фирма не выдает.

Потребитель обязан оценить и безопасно использовать продукты в пределах рекомендаций, содержащихся в листке технических данных, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Никакие положения, содержащиеся в данной публикации, не должны истолковываться как разрешение, рекомендация или предоставление права на подачу патентной заявки на изобретение, в явной или подразумеваемой форме, без приобретения законной лицензии.

Продавец не несет ответственность за убытки и потери, понесенные Покупателем в результате опасности или риска, указанных в информационном листке, и связанных с соответствующими нефтепродуктами, (при условии, что этот отказ от ответственности не нарушает законных прав Покупателя соответствующих нефтепродуктов).